Vyhotoveno dne: 24.07.2009

Aktualizováno dne: 30.10.2009

AKRYLÁTOVÝ TMEL ELASTIC

Technický list 003/09

Popis produktu:

jednosložková akrylátová těsnící hmota pro vnitřní i venkovní použití s maximální schopností pohybu < 25 %

Systém vytvrzování:

fyzikálně vysychající těsnící hmota na bázi akrylové disperze

Speciální vlastnosti:

  plasticko-elastická těsnící hmota na bázi akrylové disperze

  přetíratelná* po 3 hodinách

  vhodná i pod omítku

  bez rozpouštědel, izokyanátu a silikonu

  pachově neutrální

  odolná proti povětrnostním podmínkám

  odolná proti stárnutí

  dobrá UV odolnost

  velmi dobrá stabilita při skladování

  bez povinnosti označování

  vodou ředitelná

  lze čistit vodou

  pastovitá konzistence

* Těsnící hmotu lze přetírat disperzními barvami a dalšími barevnými systémy. Na základě množství a rozmanitosti těchto systémů na trhu je nutno pro   posouzení přilnavosti a přetíratelnosti provést vlastní pokus. Dilatačně namáhané spáry nemohou být přetírány.

Oblasti použití

Pro utěsnění spojů a spár s mírným dilatačním namáháním a bez dlouhodobého působení vlhkosti – např. u betonu, zdiva, omítek, tvárnic, cihel, vláknocementu, sádrokartonu, surového a eloxovaného hliníku, dřeva nebo tvrdých umělých hmot. Vhodná je také pro lepení expandovaného polystyrénu na savé podklady.

Příklady použití:

Pro utěsnění / spárování

|  okenních parapetů |  stěnových příček |
| --- | --- |
|  dveřních spojů |  umělohmotného potrubí |
|  okenních spojů |  omítky, zdiva, betonu |
|  stropních spojů |  spár panelových domů |

Akrylátový tmel EXTERIER  nelze používat v sanitární oblasti, na mramoru / přírodním kameni, v podzemních stavbách, na živičných podkladech, na neimpregnovaných kovových podkladech, jakož i ve spárách, které jsou v trvalém kontaktu s vlhkostí (např. betonové plochy v kontaktu se zemí).

Vyhotoveno dne: 24.07.2009

Aktualizováno dne: 30.10.2009

AKRYLÁTOVÝ TMEL ELASTIC

Technický list 003/09

Vydatnost

310 ml těsnící hmoty postačí pro vyplnění spáry 5x5 mm v délce cca 12 běžných metrů. U spáry 10x10 mm lze docílit cca 3 běžných metrů.

Barvy a obaly

  Standardní barva: bílá

  Balení: kartuše 310 ml

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a mastnot. Savé nebo porézní podklady, jako např. beton, sádrokarton, nebo surové dřevo musí být nejprve impregnovány naředěnou těsnící hmotou (akrylátový tmel s vodou, v poměru 1 : 1 až 1 : 5). Před tímto primárním nátěrem odstraňte případné zbytky cementu, povrchových nátěrů a impregnací. U sanačních prací musí být kompletně odstraněny zbytky staré těsnící hmoty, barvy a nepevných vrstev. Spára musí být bezpodmínečně opatřena vhodným, správně dimenzovaným vyplňovacím materiálem (např. kulatá šňůra PE, PE folie), aby se zabránilo přilnutí na třech stranách.

Pro zabránění proniknutí nečistot a pro dodržení přesné spáry doporučujeme okraje spáry překrýt před spárováním lepící páskou.

Dimenzování spáry

U šířky spáry nejméně 5 mm doporučujeme čtvercový průřez. U širších spár (do max. 25 mm) by měla hloubka spáry podle DIN 18540, list 3, tvořit polovinu její hloubky. U trojbokých faset je třeba dbát na vytvoření pravidelné a rovnoměrné přilnavé plochy min. 7 mm.

Uhlazování

Po nanesení těsnící hmoty vhodnou ruční, akumulátorovou nebo tlakovou pistolí může být hmota ve spáře uhlazena pomocí vhodného nástroje (např. hladítka nebo stěrky)vodou, nebo neutrálním nebarvícím hladícím prostředkem na vodní bázi. Použitá lepící páska může být ihned po uhlazení odstraněna.

Důležité pokyny

Těsnící hmotu chraňte až do vytvoření povrchového škraloupu před vymýváním, např. působením kondenzované vody. Čerstvou hmotu odstraníte vlhkou utěrkou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Vytvrzenou těsnící hmotu odstraňte mechanicky.  Zbytky hmoty změkčete vodou a po určité době setřete. Při použití ve vnějším prostředí musí být Akrylátový tmel venkovní chráněn před deštěm a dlouhodobou vlhkostí.

Funkčnost Akrylátového tmelu EXTERIER může být zaručena pouze při bezvadném zpracování v závislosti na rozměrech spáry a jejich vzdálenostech. Vyhněte se nanášení těsnící hmoty při silném kolísání teplot (příliš časné namáhání těsnící hmoty).

Vyhotoveno dne: 24.07.2009

Aktualizováno dne: 30.10.2009

AKRYLÁTOVÝ TMEL ELASTIC

Technický list 3/09

| Technická charakteristika | Typické hodnoty* |
| --- | --- |
| Podle normy | ISO 11600 –F- 12,5 – M2p, Aup |
| Hustota DIN 53 217, část 2 | cca 1,56  0,04 g/cm³ |
| Stékavost podle ASTM 2202 |  2 mm |
| Vytvoření škraloupu 23°C / 50 % rel. vlhkosti | cca 10 min |
| Penetrace DIN 51 579 / 5 sec | 205  30 1/10 mm |
| Praktická schopnost pohybu | < 15% |
| Tvrdost Shore A* DIN 53 505 (28 d NK) | 16  5 jednotek |
| Úbytek masy ISO 10563 | max 15% |
| Teplota zpracování čerstvé hmoty | +5°C - +40°C |
| Teplotní zatížení pevné hmoty | -25°C - +80°C |
| Skladovatelnost v uzavřených originálních nádobách | 24 měsíců |
| Skladovací teplota | +5°C až +40°C Chraňte před mrazem! |
| Označení | žádné |

Bezpečnostní údaje: viz Bezpečnostní list Je nezbytné dodržovat opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, která vyplývají z bezpečnostního technického listu a charakteristiky produktu.

Poznámka

*  Rychlost reakce je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu, jakož i na savosti podkladu. Uvedené údaje se vztahují na zkoušky v normálním klimatu (23°C / 50% relativní vlhkosti vzduchu). Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobou potřebnou k vytvoření škraloupu a vytvrzení. Charakteristika je zjišťována na základě aktuální výroby a může právě tak jako zabarvení v závislosti na stáří produktu lehce variovat. Tato charakteristika nepředstavuje žádnou závaznou specifikaci.

Informace uvedené v tomto Technickém listu vycházejí ze současného stavu. Uživatel však tím není v jednotlivém případě zproštěn povinnosti vyzkoušení vhodnosti přípravku. Vyhrazujeme si právo na změnu charakteristiky v rámci technického pokroku nebo změnu způsobenou dalším vývojem produktu. Doporučení uvedená v tomto Technickém listu vyžadují z hlediska námi neovlivnitelných faktorů při zpracování produktu vlastní zkoušky a pokusy. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti kontroly a eventuální nápravy ohledně porušení práv třetích osob. Návrhy na použití neslouží v žádném případě jako záruka vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Vydání nové verze tohoto technického listu pozbývají starší verze svou platnost.